3.1.3 Вольт-амперная характеристика перехода. Выпрямляющий и омический контакты

Зависимость тока через переход от величины приложенного напряжения называется вольт-амперной характеристикой (ВАХ).

IПР, mA

IДИФ=IОНЗ

IО

UОБР, В                             0                           UПР, В

1В

IДР=IННЗ

IОБР, мкА

Прямая и обратная ветви ВАХ изображены в разных масштабах. При прямом включении перехода его сопротивление мало, поэтому ток через переход резко возрастает по экспоненте с ростом прямого напряжения. При обратном включении перехода его сопротивление велико, поэтому ток через переход будет мал и равен тепловому .

Прямое напряжение, подаваемое на переход, не должно превышать 1В!

Обратное напряжение, подаваемое на переход, может достигать 20В.

Вывод: p-n переход обладает односторонней проводимостью, т.е. проводит ток только в одном направлении – прямом.

Контакт с односторонней проводимостью называется выпрямляющим контактом. Таким образом, p-n переход является выпрямляющим контактом.

Кроме выпрямляющих контактов существуют контакты металл-полупроводник (Ме-п/п), называемые омическими, т.к. ток, протекающий через такой контакт подчиняется закону Ома (). Получают омические контакты путем напыления тонкой пленки металла на полупроводник. Характерная особенность омических контактов – пропускание тока в обоих направлениях (и прямом, и обратном). Омические контакты широко распространены в электронной технике, т.к. используются для присоединения внешних выводов к кристаллам полупроводников.

омический                  p              n             омический

контакт                                                      контакт

UПИТ